по цветам:
6010 - зеленая
9010 - белая
3011 - темно-красная
5010 - синяя электрик
1021 - солнечно-желтая
8000 - коричневая
9005 – черная

Итальянская эмаль холодного отвердения NICEM norma.
Холодные эмали используются для декоративного оформления металлических изделий (ювелирные изделия из серебра и золота, бижутерия, пряжки), а также для оформления предметов из стекла, пластика и многих других материалов.
Соотношение компонентов:
1/2 — 1 капля катализатора на 2 капли эмали

Время затвердения зависит от температуры и толщины слоя:
При комнатной температуре 15-25 градусов — 8 часов
Рабочее время смеси (до начала катализа): от 15 до 30 минут.

Наносить эмаль необходимо в защитной экипировке (минимум – активная вытяжка, комплект защиты дыхания, резиновые перчатки). Работы следует проводить строго в нежилом помещении!

После нанесения эмали ее необходимо просушить в темном закрытом месте (можно использовать для этого короб, например), чтобы избежать попадания пыли на неокрепшую эмаль.

 **Меры предосторожности!**

Избегать контакта с глазами, кожей и дыхательными путями. Может вызывать раздражение. В случае попадания в глаза или на кожу тщательно промыть водой с мылом. Работать только в резиновых перчатках. **Если у вас имеется аллергия, следует отказаться от использования этой эмали!**

Так как эмаль на эпоксидной основе, возможно усиленное влияние на печень.

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке. Работайте в хорошо проветриваемом помещении. Беречь от источников тепла. Хранить в недоступном для детей месте.